ПРИМЕРЫ ХИМИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ КОЛЛОИДНЫХ СИСТЕМ:

1. Реакции восстановления (получение золей Au, Ag, Pt и др. металлов)

Восстановление аурата калия формальдегидом:

2KAuO2 + 3HCOH + K2CO3 = 2Au + 3HCOOK  + KHCO3 + H2O

В результате получается золь золота, стабилизированный ауратом калия. Строение мицеллы этого золя можно представить:

{m[Au]∙nAuO2−(n − x)K+]}x−xK+

2. Реакции обмена

Метод, наиболее часто встречающийся на практике.

2.1. Получение золя иодида серебра:

AgNO3 + KI(изб) = AgI↓ + KNO3

Строение мицеллы:

{m[AgI]·nI−∙(n−x)K+}x−xK+

2.2. Получение  золя  берлинской  лазури.

3K4[Fе(СN)6](изб)  +  4FeCl3 = Fe4[Fе(СN)6]3↓  +  12KCl

Cтроение мицеллы:

{m[Fe4[Fе(СN)6]3]⋅n[Fе(СN)6]4−⋅4(n − x)K+]}4x−4xK+

или

{m[Fe4[Fe(CN)6]3]∙n[Fe(CN)6]4−∙(4n − x)K+}x−∙xK+

2.3. Получение  гидрозоля  железистосинеродистой  меди

2K4[Fе(СN)6](изб)  +  4CuSO4   =  2Cu2[Fе(СN)6]  + 4K2SO4

Cтроение мицеллы:

{m[Cu2[Fе(СN)6]]⋅n[Fе(СN)6]4−⋅4(n − x)K+]}4x−4xK+

или

{m[Cu2[Fе(СN)6]]⋅n[Fе(СN)6]4−⋅(4n − x)K+]}x−xK+

3. Реакции окисления

Образование золя серы:

2H2S + O2 = 2S + 2H2O

Строение мицеллы:

{m[S]⋅ nHS−⋅(n−x)H+}x−xH+

4. Реакции гидролиза (широко применяются для получения золей гидроксидов металлов)

Получение золя гидроксида железа:

FeCl3(изб) + 3H2O = Fe(OH)3↓ + 3HCl

Cтроение мицеллы:

{m[Fe(OH)3]⋅nFe3+⋅3(n − x)Cl−]}3x+3xCl-

Стабилизатор - продукт неполного гидролиза - хлорокись железа:

FeOCl   =  FeO+  +  Cl−

{m[Fe(OH)3]⋅nFeO+⋅(n − x)Cl−]}x+xCl−

Перезарядка

Добавление желтой кровяной соли K4[Fе(СN)6] к золю гидроксида железа приводит к перезарядке коллоидной частицы (но не ядра). Мицелла перезаряженного золя имеет следующую формулу:

{m[Fe(OH)3]⋅nFeO+⋅(n/4 + a)[Fe(CN)6]4−⋅(4a − x)K+ }x−xK+

Mетод пептизации (получение золя берлинской лазури )

FeCl3 + K4[Fe(CN)6]  =  KFe[Fe(CN)6] ( + KCl

После обработки осадка 0,1 н. раствором щавелевой кислоты в результате пептизации образуется интенсивно окрашенный синий золь берлинской лазури:

m KFe[Fe(CN)6] + n H2C2O4  (  {m[KFe[Fe(CN)6] nC2O42( 2(n - x)H+ }2х(2xH+

Вопросы для контроля

1. Что изучает дисциплина «Коллоидная химия»?

2. В чем отличие коллоидных растворов от истинных?

3.  На  каких  признаках  основан  каждый  тип  классификации  дис-

персных систем?

4. Какие существуют методы получения дисперсных систем? В чем

заключается суть каждого метода?

5. Каким образом можно очистить коллоидные системы? Зачем это

нужно делать?